# ГОСТ 10707–80. Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия

Размеры труб и предельные отклонения должны соответствовать указанным в таблице 1.

Предельные отклонения по толщине стенки должны находиться в диапазоне 0.075–0.12 мм в зависимости от диаметра труб.

Трубы изготовляются немерной длины от 1.5 до 9 м, мерной от 3 до 9 м, кратной мерной в пределах мерной с припуском на каждый рез по 5 мм (если другой не указан в заказе), который входит в каждую заказываемую кратность.

По соглашению изготовителя с потребителем допускается поставка труб длиной более 9 м.

Предельные отклонения для труб мерной и кратной длины не должны превышать:

- при длине до 6 м +10 мм;

- при длине более 6 м +15 мм.

По требованию потребителя трубы с Dн>10 мм поставляют по внутреннему диаметру и толщина стенки. Предельные отклонения внутреннего диаметра не должны превышать соответствующих предельных отклонений наружного диаметра.

Овальность и разностенность не должны выводить размер труб за их предельные отклонения, по требованию потребителя не должны превышать 0.8 суммарного допуска диаметра и толщины стенки.

Кривизна любого участка трубы на 1 м не должна превышать 1.5 мм для термообработанных труб и 2 мм для нетермообработанных, а по требованию потребителя 1 мм и 1.5 мм соответственно.

| Таблица 1. Размеры труб и предельные отклонения диаметра |
| --- |
| Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм | Предельные отклонения Dн, мм, при точности изготовления |
|  |  | обычной | повышенной | прецизион. |
| 5; 6; 7 | 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0 | +0.15 | +0.10 | — |
| 8; 9 | 0.5–1.0; 1.2 |  |  |  |
| 10 | 0.5–1.2; 1.4; 1.5 |  |  |  |
| 11; 12 | 0.5; 1.5; 1.6; 1.8; 2.0; 2.2; 2.5 | +0.20 | +0.12 | +0.10 |
| 13 | 0.6–2.5 |  |  |  |
| 14; 15; 16 | 0.7–2.5 |  |  |  |
| 17; 18; 19; 20 | 1.0–2.5 |  |  |  |
| 21 | 1.0–2.5 | +0.25 | +0.15 | +0.12 |
| 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 | 1.0–2.5; 2.8; 3.0 |  |  |  |
| 32; 33; 34; 35; 36 | 1.0–3.0 | +0.30 | +0.20 | +0.15 |
| 38; 40 | 1.0–3.0; 3.2; 3.5 |  |  |  |
| 41.3; 42; 42; 45; 46; 48; 49; 50 | 1.0–3.5 | +0.35 | +0.25 | +0.20 |
| 51; 53; 54; 55; 56; 57 | 1.4–3.5 | +0.75% | +0.6% | +0.25 |
| 59; 60 | 1.5–3.5 |  |  |  |
| 63; 65; 68; 70 | 1.5–3.5 | +0.75% | +0.6% | +0.30 |
| 73; 75; 76 | 1.5–3.5 | +0.75% | +0.6% | +0.35 |
| 77; 80 | 2.5–3.5 |  |  |  |
| 83 | 2.5–3.5 | +0.75% | +0.6% | +0.40 |
| 87; 89 | 2.5–3.5; 4.0 |  |  |  |
| 90 | 3.5–4.0 |  |  |  |
| 100 | 3.5–4.0 | +0.75% | +0.6% | +0.49 |
| 101; 102 | 4.0 |  |  |  |
| 110 | 4.0; 4.5; 5.0 |  |  |  |

#### Технические требования

В зависимости от показателей качества изготовляют трубы следующих групп:

А — по механическим свойствам в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 2 для термообработанных труб спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок Ст2, Ст3, Ст4 по ГОСТ 380–88;

Б — по химическому составу из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок БСт2, БСт4 по ГОСТ 380- 88, а также из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок 08, 10, 15, и 20 по ГОСТ 1050–88 и стали 08Ю по ГОСТ 9045–70;

В — по механическим свойствам в соответствии с требованиями таблице 2, химическому составу из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок ВСт2, ВСт3, ВСт4) по ГОСТ 380- 88, а также из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок 08, 10, 15, 20 по ГОСТ 1050–88 из стали 08Ю по ГОСТ 9045–70;

Д — без нормирования химсостава и мехсвойств, но с нормированием испытательного гидравлического давления.

Трубы изготовляют термически обработанными или без термообработки.